1. Аморфные вещества...

а)  анизотропны

б) имеют только ближний порядок в расположении частиц

в) имеют дальний порядок в расположении частиц

г) имеют определенную температуру плавления

2. Образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов называется…

а) возвратом

б) полигонизацией

в) рекристаллизацией

г) наклепом

3. На рисунке представлена диаграмма состояния сплава, компоненты которого...

компоненты которого…

а) образуют ограниченно химическое соединение

б) неограниченно растворимы в твердом состоянии

в) практически не растворимы в твердом состоянии 
г) ограниченно растворимы в твердом состоянии

4. Содержание углерода в эвтектоидной стали составляет…

а) 6,67 %

б) 2,14 %

в) 4,3 %

г) 0,8 %

5. При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в...

а) бейнит

б) троостит

в) перлит

г) мартенсит

6. Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют...

а) закалку

б) нормализацию

в) гомогенизирующий отжиг

г) рекристаллизационный отжиг

7. Высокий отпуск применяют для ...

а) осей автомобилей

б) мерительного инструмента

в) режущего инструмента

г) пружин и рессор

8. Цементацию проводят с целью...

а) повышения содержания углерода
б) получения мелкозернистой структуры сердцевины
в) повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя

г) увеличения пластичности поверхностного слоя

9. Конструкционными улучшаемыми сталями являются…

а) 08Х18Н10Т, Х28

б) 15, 18ХГТ

в) 30ХГСА, 40ХН2МА

г) Х12М, Р6М5

10. Содержание углерода в чугуне...

а) более 2,14 %

б) более 4,3 %

в) от 0,8 до 2,14 %

г) менее 2,14 %

11. Сплав меди с оловом называется…

а) бронзой

б) баббитом

в) латунью

г) мельхиором

12. Сплавы системы Аl – Mg являются…

а) деформируемыми, не упрочняемыми термической обработкой

б) деформируемыми, упрочняемыми термической обработкой

в) литейными

г) жаропрочными

13. Наиболее высокие упругие свойства рессорно-пружинные стали приобретают после...

а) улучшения

б) нормализации

в) закалки и низкого отпуска

г) закалки и среднего отпуска

14. Жаропрочность сталей можно повысить…

а) термическим улучшением

б) уменьшением размера зерна и очисткой от примесей

в) увеличением размера зерна и получением многофазной структуры с дисперсными частицами избыточно фазы

г) получением однофазной мелкозернистой структуры

15. Основным преимуществом быстрорежущих сталей по сравнению с другими инструментальными является...

а) высокая теплостойкость

б) более высокая твердость

в) высокая вязкость

г) более высокая прокаливаемость

16. Сталь ШХ15 используется для изготовления…

а) шариков и роликов подшипников качения

б) пружин и рессор

в) ковшей  экскаваторов

г) строительных конструкций

17. Недостатком пластмассы как конструкционного материала является ...

а) сложность изготовления изделий

б) низкая удельная прочность

в) склонность к ползучести и старению

г) высокая теплопроводность

18. Вулканизация – это...

а) реакция соединения молекул мономера в полимерную цепь

б) окислительная деструкция макромолекул каучука

в) реакция «сшивания макромолекул» каучука поперечными связями

г) взаимодействие мономеров по функциональным группам с образованием макромолекул полимера и побочных низкомолекулярных продуктов.

19. Наиболее часто применяемыми металлами высокой проводимости являются...

а) Сu и Аl

б) Fe и Sn

в) Zn и Ni

г) Рb и Sn

20. Ферромагнитные материалы обладают структурой…

а) синтетической

б) кристаллической

в) доменной

г) мартенситной

21. Самым широко применяемым литейным сплавом в промышленности является...

а) латунь

б) чугун

в) сталь

г) дюралюминий

22. При электродуговой сварке в качестве защитных газов используют...

а) аргон и углекислый газ

б) метан и этан

в) водород и кислород

г) кислород и водород

23. Способ обработки металла для изготовления стальной проволоки является …

а) прокатка

б) волочение

в) штамповка

г) ковка

24. Основными инструментами при обработке заготовок на фрезерных станках являются...

а) плашки

б) сверла

в) фрезы

г) резцы